Author: Fuchs Florian

Bei dem unten aufgeführten Glastypen handelt es sich um ein Beispieltext.
Der Aufbau und die Eigenschaften können sich ggf. ändern bzw. sind objektbezogen anzupassen!

Glastyp: Ug: 0,7(W/m²K)   Aufbau: Float – Float – Float

G-01: Sonnenschutz-Dreifach-Isolierglas:
          Glasart außen:   Float
          d(Außen):           4 mm
          Gasfüllung:         Argon 90%, Luft 10%
          SZR d:                12 mm
          Glasart Mitte:      Float
          d(Mitte):              4 mm
          Gasfüllung:         Argon 90%, Luft 10%
          SZR d:                12 mm
          Glasart Innen:     Float
          d(Innen):             4 mm
          - mit thermisch verbessertem Randverbund         
          d(gesamt):          36 mm
          U-Wert Ug:         0,7 (W/m²K)
          Gesamtenergiedurchlässigkeit g-Wert: 40 %
          Lichtdurchlässigkeit TL: 65 %
          Farbwiedergabeindex Ra: 95